Grupos da Classificação MCT

Texto extraído do livro "Pavimentação de baixo custo com solos Lateríticos" do Prof. Job Shuji Nogami-1995

- Generalidades

Esta seção trata principalmente das condições de ocorrência dos solos caracterizados pela classificação MCT, a fim de que se possa orientar a procura e a escolha daqueles mais apropriados para finalidades viárias específicas. As considerações se restringem aos tipos de solos mais frequentes no Estado de São Paulo, que podem ser aplicadas, com algumas restrições locais, em grande parte do Brasil, onde ocorram tipos geneticamente similares.

As peculiaridades de propriedades e  de utilização dos solos dos grupos da classificação MCT, quando compactados, não serão repetidas, a não ser excepcionalmente, porquanto constam no Gráfico da Classificação MCT(Fig. 2). Nessas condições, a ênfase será dada às propriedades e características dos solos em suas condições naturais “in situ”.

- Classe L – Comportamento Laterítico

Os solos de comportamento laterítico são constituídos, do ponto de vista pedológico, pelo horizonte B dos grandes grupos conhecidos como Latossolos, Solos Podzólicos e Terras Rochas Estruturadas.

O horizonte B desses solos caracteriza-se, sobretudo, pela predominância do matriz (“hue”, segundo Munsell Soil Color Chars, 1954) vermelho e/ou amarelo, grande espessura total (vários metros, atingindo excepcionalmente mais de 5 metros), agregação muito intensa dos grãos mais finos(estrutura em microagregados), dando um aspecto trincado e/ou poroso, e pequena variação de propriedades ao longo de toda a sua espessura. A parte mais arenosa e rica em matéria orgânica, que recobre o horizonte B dos solos podzólicos e constitui o horizonte A, é, geralmente, removida nas operações de limpeza do terreno.

Os solos de comportamento laterítico só excepcionalmente integram outros tipos de perfis de características morfológicas distintas das acima citadas, tais como regossolos e solos hidromórficos, quando então podem apresentar cores peculiares aos solos pedogenéticos não lateríticos, tais como cinzento, branco, etc. Nesses casos geralmente só se pode comprovar o seu eventual comportamento laterítico após a realização de ensaios da metodologia MCT ou outros ensaios apropriados.

Muitas das peculiaridades de cor e agregação dos solos pedogeneticamente lateríticos, em suas condições naturais, decorrem da constituição mineralógica peculiar de sua fração argila, na qual se destacam a presença da caolinita, como o argilomineral predominante, e elevada porcentagem de óxidos e hidróxidos de ferro e hidróxidos de alumínio. Na fração areia, ocorrem sobretudo o quartzo, os minerais pesados, concreções lateríticas e, eventualmente, agregados (torrões) não destruídos pelos processos de dispersão adotados.

A granulometria dos solos de comportamento laterítico varia entre limites muito amplos: desde areias com poucos finos argilosos até argilas, sendo que a porcentagem de silte pode variar entre zero a mais de 50% sem, contudo, imprimir peculiaridades siltosas.

Apesar da variação granulométrica, o fato de o solo ter comportamento laterítico implica numa série de peculiaridades de propriedades e de comportamento, das quais se destacam a elevada porosidade aparente natural, a baixa resistência e a baixa capacidade de suporte. Porém, quando apropriadamente compactado, adquire elevadas resistências e capacidade de suporte, além de baixa permeabilidade. As variedades areno-argilosas, quando apropriadamente compactadas, apresentam maior capacidade de suporte que as argilas e variedades argilosas.

Os solos dessa classe podem ser muito plásticos ou pouco plásticos. Uma das peculiaridades dos solos de comportamento laterítico, quando devidamente compactados, é a pequena perda de capacidade de suporte por imersão em água (ou embebição). Dignos de registro são, também, os elevados módulos de resiliência que eles apresentam.

- Classe N – Comportamento NÃO LATERÍTICO

A heterogeneidade dessa classe de solos é muito grande, contrastando com os solos de comportamento laterítico. Destacam-se dentre eles, de maneira marcante, os solos saprolíticos (horizonte C)  e, secundariamente, os solos superficiais (ou pedogenéticos) de comportamento não laterítico. As diferenças de características dos dois tipos genéticos acima referidos são muito grandes, de maneira que são tratados separadamente.

Observe que os solos sedimentares ou transportados, não sendo considerados tropicais, ficam excluídos dessa classificação. Entretanto, a maioria dos solos transportados, sobretudo os aluviões fluviais holocênicos, quando classificados por essa metodologia, apresentou comportamento similar aos dos solos não tropicais tradicionais. Discrepâncias grandes foram constatadas em amostras de solo transportados mais antigos, como aqueles considerados pleistocênicos e terciários.

Os solos saprolíticos resultam da desagregação e/ou decomposição “in situ” de uma rocha consolidada. Apresentam suas características muito dependentes tanto dessa rocha como do estado de desagregação e/ou decomposição. As suas condições de ocorrência e as suas propriedades e comportamento são extremamente variadas. Existem ocorrências de grande volume e espessuras (de centímetros a várias dezenas de metros) homogêneas ou heterogêneas (tipo predominante); desde argilas e siltes até areias e pedregulhos com matacões, de composição mineralógica simples a muito complexa, com a presença de minerais parcialmente intemperizados de propriedades pouco conhecidas, de macrofábrica aparentemente homogênea e isotrópica até altamente anisotrópica, muito plásticos e expansivos, de baixa capacidade de suporte e altamente erodíveis, até materiais granulares, de elevada capacidade de suporte e não sujeitos à erosão, etc.

Os estudos geotécnicos dos solos saprolíticos apresentam muitas dificuldades, desde a obtenção de perfis e amostragens até a interpretação dos dados de ensaios. A aplicabilidade de muitos procedimentos desenvolvidos pela Mecânica dos Solos tradicional é, muitas vezes, duvidosa e, devido a isso, chegou-se mesmo, no passado, a sugerir uma Mecânica dos Solos Saprolíticos.

Os solos superficiais não lateríticos são relativamente pouco frequentes e raramente constituem ocorrências ou camadas de mais de um metro. Esses solos podem, eventualmente, integrar perfis de solos pedologicamente considerados lateríticos ou apresentar condições hidrológicas e/ou rocha matriz especial, como no caso de ocorrências de solos conhecidos como vertissolos, que incluem o horizonte A e B do massapê da Bahia e solos similares. Os solos superficiais não lateríticos, a não ser que sejam excessivamente ricos em matéria orgânica, de maneira geral, têm propriedades e comportamentos similares aos solos não tropicais, considerados na Mecânica dos Solos tradicional.

- Grupos da Classificação MCT

a) – Grupos NA

Os solos desse grupo são areias, siltes e misturas de areias e siltes, nos quais os grãos são constituídos essencialmente de quartzo e/ou mica (sericita principalmente). Praticamente, não possuem finos argilosos coesivos e siltes caoliníticos.

Os tipos genéticos representativos são saprolíticos, associados a rochas sedimentares ou metamórficas; contudo, alguns solos não tropicais de origem pedogenética ou transportada classificaram-se nesse grupo.

# As areias e siltes quatzosos são não expansivos ou muito pouco expansivos, ao passo que as variedade micáceas podem ser altamente expansivas. Quando compactados, possuem capacidade de suporte de pequena a média e, geralmente, são muito erodíveis.

Os solos desse grupo estão no limite de aplicabilidade da metodologia MCT e, de maneira geral, quando não micáceos, são solos de comportamento estudado na Mecânica dos Solos tradicional.

b) – Grupos NA’

Granulometricamente, os solos desse grupo são misturas de areias quartzosas (ou de minerais de propriedades similares) com finos passando na peneira de 0.075mm, de comportamento não laterítico.

Geneticamente, os tipos mais representativos são solos saprolíticos originados de rochas ricas em quartzo tais como granitos, gnaisses, arenitos e quartzitos impuros.

Quando a areia for bem graduada e a natureza e porcentagem de finos obedecerem às condições estipuladas tradicionalmente, podem apresentar propriedades adequadas para utilização como bases de pavimentos. Contudo, se a areia for mal graduada e os finos não obedecerem às condições acima, ou ainda, se contiverem, na fração areia ou silte, mica e/ou macrocristais de caolinita e/ou haloisita, eles podem ser totalmente inapropriados para bases de pavimentos. Recomenda-se, pois, que se determine  sua capacidade de suporte e suas características expansivas, mesmo de maneira expedita, na ocasião de sua classificação. Muitas de suas variedades podem ser excessivamente expansivas, muito resilientes, ou ainda, muito sujeitas à erosão hidráulica.

c) – Grupo NS’

O grupo NS’ compreende sobretudo os solos saprolíticos silto-arenosos peculiares, resultantes do intemperismo tropical nas rochas eruptivas e metamórficas de constituição predominantemente feldspática-micácea-quartzosa. As variedades mais ricas em areia quartzosa podem ter características mecânicas e hidráulicas que se aproximam dos solos do grupo NA’.

Esses solos caracterizam-se por ter, quando compactados na umidade ótima e massa específica aparente máxima da energia normal, baixa capacidade de suporte quando imersos em água; baixo módulo de resiliência; elevada erodibilidade; elevada expansibilidade (porém baixa pressão de expansão); elevado coeficiente de sorção e permeabilidade média.

Em suas condições naturais, apresentam geralmente baixa massa específica aparente seca, podem ser colapsíveis e ter baixa capacidade de suporte. Nos taludes de cortes, predominam variedades com erodibilidade de média a elevada.

d) – Grupo NG’

Os solos típicos do grupo NG’ compreendem, sobretudo, os saprolíticos argilosos, que derivam de rochas sedimentares argilosas (folhelhos, argilitos, siltitos) ou cristalinas, pobres em quartzo e ricas em anfibólios, piroxênios e feldspatos cálcicos. Classificam-se, nesse grupo, os solos superficiais pedogenéticos não lateríticos, como os vertissolos, que compreendem o massapê da Bahia, bem como muitos solos transportados.

Quando compactados nas condições de umidade ótima e massa específica aparente máxima da energia normal, apresentam características das argilas tradicionais muito plásticas e expansivas. Do ponto de vista da resiliência, apresentam, quando compactados, características bilineares em função da tensão desvio, sendo pouco dependentes da pressão de confinamento.

O emprego dos solos desse grupo se prende às restrições conseqüentes das suas elevadas expansibilidade, plasticidade, compressibilidade e contração, quando submetidos à secagem.

e) – Grupo LA

Incluem-se, nesse grupo, sobretudo areias com poucos finos de comportamento laterítico, típicas de horizonte B dos solos conhecidos pedologicamente como areias quartzosas e regossolos.

A porcentagem de finos lateríticos dos solos desse grupo é muito baixa, de maneira que, mesmo quando devidamente compactados, podem ser relativamente permeáveis, pouco coesivos e pouco contráteis quando secos. Essas características são indesejáveis para bases de pavimentos econômicos nas regiões tropicais. Apesar disso possuem elevada capacidade de suporte e módulos de resiliência relativamente elevados.

f) – Grupo LA’

Os solos desse grupo são tipicamente arenosos e constituintes do horizonte B dos solos conhecidos pedologicamente no Brasil por latossolos arenosos e solos podzólicos ou podzolizados arenosos (textura média, segundo metodologia adotada nos mapeamentos pedológicos). Esses solos. Além da presença dos matizes vermelho e amarelo, dão cores firmes (pouco ou não erodíveis), nitidamente trincados, quando expostos às intempéries.

Quando devidamente compactados, adquirem elevada capacidade de suporte, elevado módulo de resiliência, baixa permeabilidade, pequena contração por perda de umidade, razoável coesão e pequena expansibilidade por imersão em água, propriedades essas que podem possibilitar o uso em bases e sub-bases de pavimentos.

Em condições naturais, esses solos possuem baixa massa específica aparente seca, baixa capacidade de suporte e podem ser colapsíveis por imersão em água. Excepcionalmente, foram constatados solos desse grupo e perfis naturais pedologicamente não classificáveis como lateríticos e, nessas condições, sua cor poderá ser branca, cinzenta, etc.

g) – Grupo LG’

Os integrantes mais frequentes desse grupo têm sido as argilas e as argilas arenosas, que constituem o horizonte B dos solos conhecidos pedologicamente por latossolos, solos podzólicos e terras roxas estruturadas.

Quando apresentam percentagem relativamente elevada de fração areia, podem apresentar propriedades similares às dos solos do grupo LA’, possuindo, entretanto, menor capacidade de suporte, menores módulos de resiliência, maior plasticidade, menor massa específica aparente seca e maior umidade ótima para mesma energia de compactação e maior contração por perda de umidade. Por outro lado, são mais resistentes à erosão hidráulica, quando compactados apropriadamente.

A colapsibilidade em estado natural, por imersão em água, é uma propriedade frequentemente observada nos solos desse grupo, sobretudo quando apresentam agregados bem desenvolvidos. Nessa condição, apresentam-se altamente permeáveis, apesar de serem granulometricamente argilas e, devido a isso, costumam dar taludes de corte não sujeitos à erosão pluvial.

Tabela 1- Valores numéricos das propriedades do solo

| # SUPORTE Mini CBR (%) (C/ OBRECARGA PADRÃO) | Muito elevado Elevado Médio Baixo | > 30 12 a 30 4 a 12 <4 | PERDA DE SUPORTE Mini – CBR POR IMERSÃO (%) | Elevada Média Baixa | > 70 40 a 70 < 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPANSÃO (%) | Elevada Média Baixa | > 3 0,5 a 3 < 0.5 | ## CONTRAÇÃO (%) | Elevada Média Baixa | > 3 0,5 a 3 < 0.5 |
| COEFICIENTE DE SORÇÃO – S Log (cm/min) | Elevado Médio Baixo | > (-1) (-1) a (-2) < (-2) | COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE-k Log (cm/s) | Elevado Médio Baixo | > (-3) (-3) a (-6) < (-6) |

Figura 1 - Gráfico da classificação simplificada MCT- método da pastilha

Figura 2 - Gráfico da classificação MCT e dados diversos de solos integrantes da mesma.